本次组会汇报脉络稿

液态 LiClO4/ACN 器件与 DALE50 固态电解质器件的连续优化逻辑

| 汇报范围 | 2026-06-17 之后的实验记录；6.16 数据仅作为上一轮基准。 |
| --- | --- |
| 上一份PPT | D:\Desktop\组会\组会\敖思亮20260617.pptx：已讲背景、液态封装循环、PMMA/DA 凝胶初步思路。 |
| 建议定位 | 不重复电致变色基础，重点讲“液态基准问题如何导向固态优化”。 |
| 输出时间 | 2026-07-14 18:14 |

# 1. 本次汇报的核心叙事

一句话主线 液态 LiClO4/ACN 器件给出了高对比度基准和 ATO/电压窗口/负载量问题；DALE50 固态电解质路线在腔体、单层 ATO 与电压窗口优化后，已经接近甚至达到液态高对比度水平，但需要用空白夹层透过率和长循环验证解释其真实增益。

上一份 6.17 PPT 已经讲过电致变色背景、液态封装循环、PMMA 与 DA 凝胶概念，本次建议只用 1 页回顾问题，不再重复基础介绍。

液态部分的功能是建立基准：哪些条件给高 ΔT，哪些条件导致老化、响应不对称或 ATO 层数问题。

固态部分的功能是回答迁移：DALE50 固态电解质如何在保持稳定性的同时，把 ΔT、响应速度和电压窗口拉到可用区间。

两部分之间的连接点是同一套 PBI-Cl/TiO2 工作电极、ATO 离子存储层、电压窗口、有效光学路径和 90% ΔT 响应时间判据。

# 2. 建议 PPT 页序

| 页 | 建议标题 | 放的数据 | 这一页要讲清楚什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从上一轮问题接上 | 6.17 已讲背景、液态循环与 DA 凝胶初步 | 本次直接进入数据，不重复科普 |
| 2 | 本次主线图 | 液态基准 -> ATO/负载/老化问题 -> 固态DALE优化 | 两条路线不是并列，而是互相解释 |
| 3 | 液态基准与放置衰减 | 6.16 ΔT 62.92%；6.30 放置后 ΔT 35-36%，但响应约0.28 s | 高负载带来高对比度，但放置稳定性是短板 |
| 4 | 液态双层ATO条件筛选 | C03 ΔT 52.72%，tc/tb 2.07/0.24 s | 双层 ATO 主要问题是着色/褪色不对称 |
| 5 | 纯片透过率基线 | FTO 84.14%；单层ATO 76.49%；双层ATO 71.27%；PBI+ATO 54.42% | 光学路径会压低可观测 ΔT |
| 6 | 7.4 单/双层ATO液态对比 | 单层 -2/0.5 V ΔT 66.08%；双层最高 57.05% | 双层 ATO 未提高液态器件对比度 |
| 7 | 7.10 xuantu2 电压窗口 | -2/0 与 -2/0.5 V 均 ΔT 44.42% | 新旋涂样品仍需回到膜厚/负载解释 |
| 8 | 液态小结 | 单层 ATO + -2/0.5 V 高ΔT；-3/1 V 快响应 | 液态给出固态优化目标和对照 |
| 9 | 固态初始筛选 | 6.17 DA50%未夹2 ΔT 55.57%，tc/tb 0.456/0.639 s | 50% EMIMTFSI 是可继续优化的平台 |
| 10 | 固态腔体尺寸 | 11x16 mm：最快0.362/0.273 s；最高ΔT 52.64% | 腔体/接触状态显著影响响应 |
| 11 | 固态长循环 | DALE50 -1.8/0.2 V，5000次后保持89.20% | 稳定性已具备继续放大电压窗口的基础 |
| 12 | 固态夹层透过率校正 | 590/645 nm 夹层系数约0.68-0.84 | 固态ΔT需结合空白夹层解释 |
| 13 | DALE50电压窗口筛选 | -2/0.5 V ΔT 65.56%，tc/tb 0.264/0.848 s | 固态已达到液态高对比度量级 |
| 14 | 液态-固态统一结论 | ATO层数、PBI负载、腔体接触、电压窗口四变量 | 下一步是固定判据做复测和长循环 |
| 15 | 下一步计划 | -2/0.5 V固态长循环；单/双ATO复测；空白夹层背景校正 | 把结果从单点最优推进到可复现 |

# 3. 液态部分：建立高对比度基准并暴露问题

液态部分建议先讲“基准和矛盾”：液态器件可以做到 60% 以上 ΔT，但稳定性、ATO层数和电压窗口带来的响应不对称仍需要解释。

| 日期 | 实验 | 关键ΔT/透过率 | 响应/保持 | 汇报含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.16 基准 | 过量浸泡染浴 PBI-Cl/ATO/LiClO4 | 62.92% | tc 1.04 s；tb 0.56-0.64 s | 上一轮高对比度基准，不作为本次新增数据 |
| 6.30 放置14天 | 同一6.16样品再测 | 36.52% | tc/tb 0.2756/0.2773 s | ΔT显著下降但响应变快，提示有效变色量减少 |
| 6.30 500圈 | 放置后循环稳定性 | 1-10: 34.45%；490-500: 32.75% | 相对6.30初段保持 95.07% | 主要衰减发生在放置过程，而不是当天循环过程 |
| 6.30 双层ATO | 双层ATO条件筛选 | 最佳C03 ΔT 52.72% | tc/tb 2.07/0.24 s | 着色慢、褪色快，说明不只是电压窗口问题 |
| 7.02 纯片透过率 | PBI/ATO/FTO透过率基线 | FTO 84.14%；单ATO 76.49%；双ATO 71.27%；PBI+ATO 54.42% | 587.89 nm | 双层ATO会降低初始透过率，需要考虑光学损失 |
| 7.04 单/双ATO | LiClO4/ACN液态器件 | 单层ATO最高66.08%；双层最高57.05% | 最快：-3/1 V，tc/tb 0.2047/0.2863 s | 单层ATO在本批更优，双层未提高ΔT |
| 7.10 xuantu2 | 旋涂样品电压窗口 | 最高44.42% | 最快着色 -2/0 V；最快褪色 -2/0.5 V | 样品制备/膜厚/负载差异可能压低整体ΔT |

## 3.1 7.4 单层/双层 ATO 液态主数据

| 编号 | ATO | 电压窗口 | 脉冲 | λmax/nm | 最大ΔT/% | tc/tb(s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 单层 ATO | -2 / 0.5 V | 3 s | 600.13 | 65.95 | 0.5582 / 0.5875 | 高对比度且 3 s 脉冲测试效率较好 |
| S02 | 单层 ATO | -2 / 0.5 V | 5 s | 600.13 | 66.08 | 0.5880 / 0.6544 | 本批最高对比度 |
| S03 | 单层 ATO | -2 / 0 V | 5 s | 637.48 | 60.82 | 0.4460 / 0.9929 | 着色较快但褪色偏慢 |
| S04 | 单层 ATO | -3 / 0.5 V | 5 s | 597.83 | 62.87 | 0.2452 / 0.3712 | 响应较快且较均衡 |
| S05 | 单层 ATO | -3 / 0 V | 5 s | 639.76 | 58.90 | 0.2103 / 1.6385 | 着色快但褪色明显偏慢 |
| S06 | 单层 ATO | -3 / 1 V | 5 s | 639.00 | 58.83 | 0.2047 / 0.2863 | 本批综合响应最快 |
| S07 | 双层 ATO | -2 / 0.5 V | 3 s | 593.24 | 56.65 | 0.5502 / 0.3842 | 双层 ATO 中响应较快 |
| S08 | 双层 ATO | -2 / 0.5 V | 5 s | 594.01 | 57.05 | 0.7251 / 0.3938 | 对比度低于单层 ATO |
| S09 | 双层 ATO | -2 / 0 V | 5 s | 593.24 | 56.02 | 0.6375 / 0.6123 | 旧记录中曾标注原始光谱前缀需复核；本次基于已生成结果表重新分析 |

汇报时优先突出 S02：单层 ATO、-2/0.5 V、5 s，最大 ΔT 66.0751%，是液态高对比度基准。

S06 说明强电压窗口可以显著加快响应，但最大 ΔT 降至 58.8281%，因此不能只追求 tc/tb。

双层 ATO 三组均低于单层高对比度条件，支持后续固态优先用单层 ATO 试窗口。

## 3.2 7.10 xuantu2 液态窗口补充

| 编号 | ATO | 电压窗口 | 脉冲 | λmax/nm | 最大ΔT/% | tc/tb(s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 单层 ATO | -1.5 / 0 V | 5 s | 594.01 | 42.70 | 1.1674 / 0.5595 | 对比度最低且着色最慢 |
| S02 | 单层 ATO | -1.8 / 0.2 V | 5 s | 593.24 | 43.91 | 1.0585 / 0.3134 | 褪色较快，着色仍偏慢 |
| S03 | 单层 ATO | -2 / 0 V | 5 s | 594.77 | 44.42 | 0.6540 / 0.4915 | 最高对比度并列，综合响应较均衡 |
| S04 | 单层 ATO | -2 / 0.5 V | 5 s | 593.24 | 44.42 | 0.7303 / 0.2989 | 最高对比度并列，褪色最快 |

xuantu2 系列整体 ΔT 只有约 42.70-44.42%，明显低于 7.4 单层 ATO 高对比度样品。

这组数据适合放在液态部分末尾，作为“同样是液态，制膜与负载仍然决定上限”的转折。

## 3.3 液态部分可得出的判断

高 ΔT 路径：单层 ATO、-2/0.5 V、合适 PBI-Cl 负载可达到约 66%。

快响应路径：更负的着色电压和更正的褪色电压可以加速，但可能牺牲 ΔT 或造成不对称。

稳定性问题：6.16 高对比度样品放置 14 天后 ΔT 约从 62.92% 降至 35-36%，说明高负载液态样品的放置稳定性仍是关键短板。

光学路径问题：双层 ATO 与 PBI+ATO 叠加会降低初始透过率，解释了为什么“增加离子存储层”不一定带来更高可观测 ΔT。

# 4. 固态部分：DALE50 平台从稳定到高对比度

固态部分建议从 6.17 的 DA/EMIMTFSI 初筛讲起，再转到 11×16 腔体、DALE50 长循环、空白夹层透过率和电压窗口筛选。核心是说明固态路线已经不是“能不能工作”，而是“如何用液态基准来校正和优化”。

| 日期 | 实验重点 | 对比度/透过率 | 响应/保持 | 汇报含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.17 DA/EMIMTFSI | 50% EMIMTFSI 未夹2 | ΔT 55.57% | tc/tb 0.4559/0.6391 s | 50%体系兼顾对比度与响应，是后续DALE50平台基础 |
| 6.30 DAE50腔体 | 11×16 mm 未夹 | 最高ΔT 52.64% | 最快 0.3625/0.2732 s | 腔体尺寸/接触状态显著影响固态响应 |
| 7.09 DALE50长循环 | -1.8/0.2 V，3 s | 46.72% -> 41.67% | 5000次保持89.20% | 稳定性足以支持进一步电压窗口优化 |
| 7.10 空白夹层 | FTO/ATO夹固态电解质 | T590/T645约67.5-83.6% | 静态系数0.68-0.84 | 固态ΔT需做背景/夹层校正 |
| 7.11 DALE50电压窗口 | 单层ATO，11×16 mm，3 s | 最高ΔT 65.56% | tc/tb 0.2636/0.8475 s | -2/0.5 V 综合最优，需补长循环 |

## 4.1 6.17 DA/EMIMTFSI 初筛数据

| 编号 | 样品 | 夹持 | λmax/nm | 最大ΔT/% | tc/tb(s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | DA70%E 夹 -2-1 | clipped | 591.71 | 51.06 | 0.4568 / 1.3818 | No monovalent-peak mis-selection; final bleaching segment is elongated and should be noted separately. |
| S02 | DA50%E 未夹 -2-1 | unclipped | 603.18 | 52.98 | 0.4561 / 1.1453 | Full 300-800 nm search selects monovalent peak at 756.67 nm; divalent peak window is required. |
| S03 | DA50%E 未夹2 -2-1 | unclipped | 603.95 | 55.57 | 0.4559 / 0.6391 | Highest divalent-peak contrast and fastest representative bleaching response among this batch. |
| S04 | DA50%E 夹 -2-1 | clipped | 597.07 | 49.42 | 0.4695 / 1.0965 | Full 300-800 nm search slightly favors monovalent peak at 760.41 nm; final bleaching segment is elongated. |

要强调峰位选择：50% 样品在 756-761 nm 附近有一价峰干扰，响应时间应取 540-680 nm 二价峰窗口。

S03（DA50% 未夹2）是初筛最佳：二价峰 ΔT 55.5726%，代表 tc/tb 0.4559/0.6391 s。

## 4.2 6.30 DAE50 腔体尺寸数据

| 编号 | 腔体 | λmax/nm | 最大ΔT/% | 代表cycle | tc/tb(s) | C2-4均值tc/tb | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | 1# 11 x 11 mm | 594.77 | 51.22 | 2 | 0.4549 / 0.3759 | 0.4491 / 0.3964 | Cycle 1 coloring is slower and treated as conditioning. |
| S02 | 2# 11 x 16 mm | 597.07 | 50.19 | 3 | 0.3625 / 0.2732 | 0.3314 / 0.3059 | Fastest representative response in this batch; optical transition lags voltage switching by about 1 s. |
| S03 | 3# 11 x 16 mm | 595.54 | 52.64 | 3 | 0.4163 / 0.3617 | 0.3896 / 0.3597 | Highest divalent-peak contrast in this batch. |

2# 11×16 mm 响应最快，3# 11×16 mm 对比度最高；这说明腔体不是单一尺寸变量，还包含凝胶铺展、边缘空隙和接触均匀性。

## 4.3 7.09 DALE50 长循环稳定性

| 周期段 | 代表cycle | 平台中位ΔT/% | 保持率/% | IQR | switch数 | envelope ΔT/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | 10 | 46.717 | 100.00 | 0.501 | 20 | 48.901 |
| 490-500 | 500 | 46.706 | 99.98 | 0.112 | 20 | 49.526 |
| 990-1000 | 1000 | 45.819 | 98.08 | 0.144 | 20 | 46.869 |
| 1990-2000 | 2000 | 44.484 | 95.22 | 0.106 | 20 | 45.506 |
| 2990-3000 | 3000 | 43.297 | 92.68 | 0.070 | 20 | 44.202 |
| 3990-4000 | 4000 | 42.611 | 91.21 | 0.097 | 20 | 43.720 |
| 4990-5000 | 5000 | 41.672 | 89.20 | 0.217 | 20 | 44.432 |

这页建议只画一条保持率曲线：5000次后 89.20%，衰减平滑，没有突发失效。

## 4.4 7.10 固态夹层透过率校正

| 配置 | T590/% | T645/% |
| --- | --- | --- |
| 单层 ATO 一端 | 80.43 | 83.56 |
| 双层 ATO + 双面胶腔体 | 71.17 | 72.69 |
| 双层 ATO 无双面胶腔体 | 67.53 | 70.99 |

固态夹层在 PBI-Cl 二价峰附近会把绝对 ΔT 粗略压低到 0.68-0.84 倍；因此固态与液态比较时要同时报原始 ΔT 和夹层校正后的估计。

## 4.5 7.11 DALE50 电压窗口筛选

| 电压窗口 | λmax/nm | 最大ΔT/% | 中位tc/s | 中位tb/s | 均值tc±SD | 均值tb±SD | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.5 / 0 V | 600.13 | 45.99 | 0.3742 | 1.2813 | 0.3782 ± 0.0131 | 1.2822 ± 0.0112 | 对比度最低，响应较慢 |
| -1.6 / 0.1 V | 597.83 | 48.45 | 0.3429 | 1.1973 | 0.3494 ± 0.0172 | 1.1935 ± 0.0148 | 对比度和速度均有改善 |
| -1.7 / 0.2 V | 600.13 | 50.28 | 0.2979 | 1.2113 | 0.3024 ± 0.0103 | 1.2015 ± 0.0166 | 着色继续加快，褪色接近 -1.6 / 0.1 V |
| -1.8 / 0.3 V | 597.07 | 52.50 | 0.2891 | 1.0952 | 0.2921 ± 0.0099 | 1.0941 ± 0.0306 | 对比度稳步提高 |
| -1.9 / 0.4 V | 595.54 | 54.71 | 0.2522 | 0.9490 | 0.2585 ± 0.0142 | 0.9523 ± 0.0197 | 着色最快 |
| -2 / 0.5 V | 600.13 | 65.56 | 0.2636 | 0.8475 | 0.2737 ± 0.0299 | 0.8379 ± 0.0978 | 最大对比度最高，褪色最快，综合最优 |

电压窗口从 -1.5/0 V 扩大到 -2/0.5 V，最大 ΔT 从 45.99% 提升到 65.56%。

-1.9/0.4 V 着色最快，但 -2/0.5 V 同时具有最高 ΔT 和最快褪色，适合作为下一轮固态长循环主条件。

# 5. 液态与固态之间的联系

| 共同变量 | 液态证据 | 固态证据 | 汇报解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| ATO层数/透过率 | 7.4 双层ATO最高57.05%，低于单层66.08%；7.02 双层ATO透过率低于单层 | 7.11 单层ATO固态在 -2/0.5 V 达65.56% | 增加ATO层数不等于提高器件ΔT，需同时看电荷容量与光学损失 |
| PBI-Cl/TiO2负载 | 6.16高负载ΔT 62.92%，放置后降到35-36%；7.10 xuantu2只有44.42% | 6.17/6.30固态需用二价峰窗口和腔体接触解释ΔT差异 | 高负载提高上限，但可能牺牲稳定或响应；膜厚和染料负载要和性能联动 |
| 电压窗口 | 液态 -3/1 V 响应最快但ΔT下降；-2/0.5 V高ΔT | 固态 -2/0.5 V 最高ΔT并且褪色最快 | 电压窗口是液态到固态都有效的调控变量，但必须用长循环检查高电压代价 |
| 光学背景/夹层 | 纯FTO/ATO/PBI+ATO透过率显示叠层会压低T | 固态空白夹层T590/T645为67.5-83.6% | 固态ΔT不能只按原始数值比较，需要报告夹层校正或至少说明静态损失 |
| 稳定性 | 6.30放置14天主要衰减来自储存过程 | 7.09固态5000次保持89.20% | 固态路线的优势可以落在长期稳定性和封装可控性上 |

# 6. 本次汇报建议结论

液态路线已经给出高对比度上限：单层 ATO、LiClO4/ACN、-2/0.5 V 可达约 66% ΔT；但放置稳定性和 ATO层数/光学损失仍是问题。

固态 DALE50 路线已经从“稳定但对比度中等”推进到“高对比度且可稳定循环”：-2/0.5 V 下 ΔT 65.56%，而 -1.8/0.2 V 条件下 5000次保持89.20%。

下一轮应把固态 -2/0.5 V 长循环、单/双 ATO 平行复测、空白夹层背景校正放在优先级最高的位置；液态则作为机制对照和材料变量筛选平台。

# 7. 下一步实验优先级

| 优先级 | 实验 | 目的 | 建议判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | DALE50 -2/0.5 V 长循环 | 验证高ΔT窗口是否牺牲长期稳定性 | 至少 5000 cycles；记录1-10、500、1000、2000、3000、4000、5000 |
| P0 | 固态空白夹层复测 | 把固态ΔT与液态ΔT比较时做背景校正 | 使用真实器件一致的FTO/ATO/胶体/腔体厚度和位置 |
| P1 | 单层/双层ATO平行器件 | 确认ATO容量与光学损失的平衡点 | 同一TiO2/PBI批次、同一电压窗口、同一腔体 |
| P1 | 7.11分层旋涂样品性能测试 | 把膜厚/层数与ΔT、tc/tb关联 | 同步记录边缘/中间膜厚，优先比较中间区域 |
| P2 | PBI-Cl浸泡量/冲洗强度微调 | 区分有效锚定与物理吸附/聚集 | 看ΔT、残余峰、放置衰减和循环保持率 |

# 8. 数据源清单

| 类别 | 文件 |
| --- | --- |
| 上一份PPT | D:\Desktop\组会\组会\敖思亮20260617.pptx |
| 液态基准 | data/2026-06-16-dye-bath-response-time.json |
| 6.30放置/双层ATO/DAE50尺寸 | data/2026-06-30-0616-sample-aging-response-time.json；data/2026-06-30-0616-sample-aging-cycling-stability.json；data/2026-06-30-double-ato-condition-response-time.json；data/2026-06-30-dae50-size-response-time.json |
| 7.2纯片透过率 | data/2026-07-02-pure-pbi-ato-fto-transmittance.json |
| 7.4与7.10液态响应 | data/2026-07-04-ato-liquid-spectroechem-response-time.json；data/2026-07-10-xuantu2-spectroechem-response-time.json |
| 固态稳定/透过率/电压窗口 | data/2026-07-09-dale50-il50-solid-cycling-stability.json；data/2026-07-10-dale-solid-electrolyte-transmittance.json；data/2026-07-11-dale50-il50-voltage-response-time.json |
| 制备与膜厚辅助记录 | experiments/2026-07-01-pbi-cl-thickness-meeting.md；experiments/2026-07-06-spincoat-thickness-pbi-cl.md；experiments/2026-07-11-tio2-spin-coating-film.md；experiments/2026-07-13-pbi-cl-dye-soak-thickness.md |